ЧЕК-ЛИСТ*

для определения соответствия напорных полиэтиленовых труб

для воды (ГОСТ 18599) и для газа (ГОСТ Р 50838)

на объекте заказчика

Заказчик Адрес объекта Дата проверки Наименование продукции Характеристика трубы; Соответствие. да; нет. - Внешний вид. - Цвет наружной поверхности (трубы или защитной оболочки). - Чёрный или Синий (для воды) - Жёлтый или оранжевый (для газа). - Маркировочные полосы. - Наличие на чёрной трубе. - Количество (не менее трёх равномерно распределённых по окружности). Цвет полос - Синий (для воды) - Жёлтый или оранжевый (для газа). - Качество наружной и внутренней поверхности. - Гладкая наружная поверхность. - Гладкая внутренняя поверхность. - Отсутствуют недопустимые дефекты. Не допускаются продольные полосы и волнистость, выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений, пузыри, трещины, царапины, раковины, сквозные пробоины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. - Маркировка трубы. - Маркировка присутствует. - Маркировка читается и не стирается от прикосновения. - Шаг маркировки 1м. - Содержание маркировки. - Наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак (1). - Тип материала (ПЭ 100 или ПЭ 80) (2). - Стандартное размерное отношение (SDR), тире, номинальный наружный диаметр, номинальная толщина стенки (например, 450х26,7) (2). - Назначение (ГОСТ 18599: питьевая или техническая; ГОСТ Р 50838: ГАЗ) и обозначение стандарта (ГОСТ 18599 или ГОСТ Р 50838) (2). - Дата изготовления (месяц, год) (3). Пример маркировки на трубе:

Обозначение назначения трубы для ГОСТ 18599: «питьевая» или «техническая»; для ГОСТ Р 50838: «ГАЗ» 1 2 3

| - Сопроводительная документация |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Наличие документов |  |  |
| - Сертификат соответствия НА ПРОДУКЦИЮ, ВКЛЮЧЁННУЮ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФКАЦИИ (другие виды сертификатов могут быть дополнением к ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ!) |  |  |
| - Свидетельство о государственной регистрации на соответствие единым гигиеническим нормам (для питьевых труб по ГОСТ 18599) |  |  |
| - Паспорт качества (документ о качестве) |  |  |
| - Содержание паспорта |  |  |
| - Наименование производителя в паспорте соответствует маркировке на трубе |  |  |
| - Условное обозначение (на рисунке обозначение (2)) в паспорте соответствует маркировке на трубе |  |  |
| - Дата изготовления в паспорте соответствует маркировке на трубе |  |  |
| - Марки сырья имеет вид, например, ПЭ2НТ11-9 / 6949С, не заменена типом материала, например ПЭ 100. |  |  |
| - Отметка ОТК о годности продукции |  |  |
| - Знак соответствия |  |  |
| - Номер сертификата в паспорте соответствует номеру на сертификате |  |  |
| Общая оценка соответствия трубы и документов требованиям** |  |  |

*	Заполнение Чек-листа не освобождает от заполнения Акта Входного контроля!

**	ХОТЯ БЫ ОДНА ОТМЕТКА В ГРАФЕ «НЕТ» СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ТРУБЫ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

ПОМНИТЕ!

для точного подтверждения соответствия труб требованиям ГОСТ необходимо проведение независимой экспертизы

Получить информацию по проверке полиэтиленовых труб на соответствие ГОСТ в аккредитованной лаборатории можно на сайте Ассоциации производителей трубопроводных систем www.rapts.ru, а также по электронной почте: info@rapts.ru и телефону  8 (499) 399-299-1